|  |  | Collection ULTIMATE |
| --- | --- | --- |
| Produit |  | mFLOR loose lay 50-07 |
| Catégorie | ISO 10581 | PVC hétérogène plombant |
| Epaisseur totale | ISO 24346 | 5 mm |
| Epaisseur couche d’usure | ISO 24340 | 0.7mm |
| Poids | ISO 23997 | Ca. +/- 8.490 kg/m² |
| Classe d’usage | ISO 10582 | 34/43 |
| Classement feu | EN 13501-1 :2007 | Bfl-S1 |
| ISO 14001 & ISO 9001 |  | Oui |

| Stabilité dimensionnelle | ISO 23999 | -0.03% sens longitudinal min value (-0.09% max value) -0.08% sens transversal min value (-0.13% max value) |
| --- | --- | --- |
| Résistance de surface | EN1081 | Horizontal : ≥ ou égal 8.0 x 10¹¹Ω Vertical : 8.7 x 10¹ºΩ |
| Performance antistatique | EN 1815 | Test chaussure caoutchouc : -0.4kV Test chaussure PVC : -1.5kV |
| Isolation acoustique max | ISO 10140-1 | (ΔLԝ) 8dB |
| Absorption acoustique max | ISO 354 | αԝ 0.05 |
| Résistance thermique | EN 12667 | 0.020m² K/W |
| Résistance chaises à roulettes | ISO 24343-1 | Valide |
| Résistance antidérapante | ISO 13893 | 0.40mμ (R9) |
| Résistance aux produits chimiques | ISO 26987 | Class O - bonne |
| Flexibilité | ISO 24344A | 20mm |
| Toxicité | EN71 | Non Toxique |
| Emission de COV |  | Certifié AgBB/DIBt faible émission |
| Stabilité lumière | EN ISO 105B02 | 6-7 selon décor |
| Chauffage par le sol |  | 28°C compatible |
| Curling | ISO 23999 | 0.0 mm |

Contact FRANCE

| Nom correspondant | Nicolas KEIL |
| --- | --- |
| N° de téléphone | +33 (0) 6 87 61 89 93 |
| Adresse Mail | nicolas@keil-international.com |